# NÁVRH OPRAV STAVEBNÍCH ZÁVAD MOSTŮ PO HLAVNÍCH MOSTNÍCH PROHLÍDKÁCH

Leden 2025

Obsah:

Úvod	3

MOST ev. č. C-M-27	4

MOST ev. č. Kr-L-38	6

MOST ev. č. Kr-M-07	7

MOST ev. č. Kr-M-09	8

MOST ev. č. Kr-M-11	8

Závěr	9

- Úvod

Tato zpráva navrhuje způsob oprav mostů, u kterých byly hlavními mostními prohlídkami v roce 2023 nalezeny stavební závady a bylo doporučeno jejich odstranění. Jedná se především o poškození hlavních součástí mostů, jako jsou opěry, nosná konstrukce a římsy.

- MOST ev. č. C-M-27

Popis závad:

Povrchová degradace betonu horního povrchu říms - odlupující se betonová vrstva proměnné tloušťky včetně ochranného nátěru říms.

Návrh způsobu opravy – technologický postup sanace:

1) Příprava podkladu

Povrch říms se zbaví volných nesoudržných částí poškozeného betonu a nátěru. Nejprve mechanicky např. ručním otlučením zednickým kladívkem nebo případně bouracím kladivem, poté zdrsněním např. stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) nebo vysokým tlakem vody s možností regulace tlaku (400 – 3000 bar).

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic.

V případě, že dojde k obnažení armovací výztuže, je nutné tuto obnaženou část dokonale očistit (pískováním, tlakovou vodou) a opatřit antikorozním nátěrem.

2) Adhezní (spojovací) můstek

Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou.

3) Hrubá reprofilace

Hlubší nerovnosti se vyplní hrubou síranovzdornou reprofilační směsí třídy R2. Směs se nanese na matně vlhký podklad ručně špachtlí nebo zednickou lžící (větší plochy lze i strojně). Poté se urovná hladítkem. Podklad je nutné udržovat vlhký po celou dobu aplikace. Tloušťka jedné aplikované vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 80 mm. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací.

4) Jemná reprofilace

Jemná síranovzdorná reprofilační směs třídy R2 nebo R1 se nanese na vlhký podklad v tloušťce 3 – 15 mm. Směs se nanese nerezovým hladítkem a po zavadnutí stočí molitanovým hladítkem. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací. Povrch během vytvrzování reprofilačních malt je zapotřebí chránit před mrazem, deštěm, větrem a slunečním zářením. Opravovanou plochu je zapotřebí udržovat vlhkou např. navlhčenou geotextilií.

5) Sjednocující ochranný nátěr

Po vytvrdnutí a vyschnutí reprofilačních vrstev se na římsy provede sjednocující ochranný nátěr akrylátovou barvou na beton ve dvou vrstvách. Barevný odstín určí investor.

- MOST ev. č. Kr-L-38

Popis závad:

Rezivějící podhled nosné konstrukce trapézového plechu způsobený zatékáním do nosné konstrukce podél jejích okrajů, degradující povrch opěr

Návrh způsobu opravy – technologický postup:

- Zamezení zatékání

Vyříznutí spáry podél okraje mostovky a její vyplnění pružnou zálivkou

- Koroze trapézového plechu

Obnova protikorozní ochrany v plném rozsahu podhledu

- Sanace opěr lávky

Příprava podkladu

Povrch se zbaví volných nesoudržných částí poškozeného betonu a nátěru. Nejprve mechanicky např. ručním otlučením zednickým kladívkem nebo případně bouracím kladivem, poté zdrsněním např. stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) nebo vysokým tlakem vody s možností regulace tlaku (400 – 3000 bar).

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic.

V případě, že dojde k obnažení armovací výztuže, je nutné tuto obnaženou část dokonale očistit (pískováním, tlakovou vodou) a opatřit antikorozním nátěrem.

Adhezní (spojovací) můstek

Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou.

Hrubá reprofilace

Hlubší nerovnosti se vyplní hrubou síranovzdornou reprofilační směsí třídy min. R3. Směs se nanese na matně vlhký podklad ručně špachtlí nebo zednickou lžící (větší plochy lze i strojně). Poté se urovná hladítkem. Podklad je nutné udržovat vlhký po celou dobu aplikace. Tloušťka jedné aplikované vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 80 mm. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací.

- MOST ev. č. Kr-M-07

Popis závad:

Povrchová degradace betonu na podhledu nosné konstrukce, včetně poškozené PKO nosníků. Vyplavené spárování v kamenných křídlech a opěrách mostu v úrovni vodoteče, lokálně vypadané pojivo ve spárách mezi kamennými bloky.

Návrh způsobu opravy – technologický postup sanace:

Sanace podhledu

1) Příprava podkladu

Povrch se zbaví volných nesoudržných částí poškozeného betonu a nátěru. Nejprve mechanicky např. ručním otlučením zednickým kladívkem nebo případně bouracím kladivem, poté zdrsněním např. stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) nebo vysokým tlakem vody s možností regulace tlaku (400 – 3000 bar).

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic.

V případě, že dojde k obnažení armovací výztuže, je nutné tuto obnaženou část dokonale očistit (pískováním, tlakovou vodou) a opatřit antikorozním nátěrem.

2) Adhezní (spojovací) můstek

Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou.

3) Hrubá reprofilace

Hlubší nerovnosti se vyplní hrubou síranovzdornou reprofilační směsí třídy min. R3. Směs se nanese na matně vlhký podklad ručně špachtlí nebo zednickou lžící (větší plochy lze i strojně). Poté se urovná hladítkem. Podklad je nutné udržovat vlhký po celou dobu aplikace. Tloušťka jedné aplikované vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 80 mm. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací.

4) Jemná reprofilace

Jemná síranovzdorná reprofilační směs třídy min. R3 se nanese na vlhký podklad v tloušťce 3 – 15 mm. Směs se nanese nerezovým hladítkem a po zavadnutí stočí molitanovým hladítkem. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací. Povrch během vytvrzování reprofilačních malt je zapotřebí chránit před mrazem a slunečním zářením. Opravovanou plochu je zapotřebí udržovat vlhkou.

5) Ochranný nátěr

Po vytvrdnutí a vyschnutí reprofilačních vrstev se na ně aplikuje ochranný hydrofobní nátěr.

Oprava spodní stavby

1) Příprava povrchu

Poškozené spáry budou vyčištěny (mechanicky, stlačeným vzduchem, či tlakovou vodou) od zbytků nesoudržného pojiva a před vyspárováním dostatečně navlhčeny.

2) Výplň spár

Jednotlivé spáry mezi kamennými bloky budou vyplněny cementovou maltou o pevnosti 10 MPa. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Povrch spár bude zahlazen vhodným nástrojem např. štetcem, molitanem apod.

- MOST ev. č. Kr-M-09

Popis závad:

Vyplavené spárování v kamenných křídlech a opěrách mostu v úrovni vodoteče, lokálně vypadané pojivo ve spárách mezi kamennými bloky.

Návrh způsobu opravy:

1) Příprava povrchu

Poškozené spáry budou vyčištěny (mechanicky, stlačeným vzduchem, či tlakovou vodou) od zbytků nesoudržného pojiva a před vyspárováním dostatečně navlhčeny.

2) Výplň spár

Jednotlivé spáry mezi kamennými bloky budou vyplněny cementovou maltou o pevnosti 10 MPa. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Povrch spár bude zahlazen vhodným nástrojem např. štetcem, molitanem apod.

- MOST ev. č. Kr-M-11

Popis závad:

Vyplavené spárování v kamenných křídlech a opěrách mostu v úrovni vodoteče, lokálně vypadané pojivo ve spárách mezi kamennými bloky.

Návrh způsobu opravy:

1) Příprava povrchu

Poškozené spáry i trhlina budou vyčištěny (mechanicky, stlačeným vzduchem, či tlakovou vodou) od zbytků nesoudržného pojiva a před vyspárováním dostatečně navlhčeny.

2) Výplň spár

Jednotlivé spáry i trhlina mezi kamennými bloky budou vyplněny cementovou maltou o pevnosti 10 MPa. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Povrch spár bude zahlazen vhodným nástrojem např. štetcem, molitanem apod.

- Závěr

Při opravách a sanacích betonových, resp. železobetonových konstrukcí musí být postupováno v souladu s normami, přičemž by měly být důsledně dodrženy veškeré technologické kroky.

#### K sanaci betonových konstrukcí se mohou používat jen ty výrobky, které splňují specifikované požadavky stanovené souborem norem STN EN 1504-3: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betonových konstrukcí.

Při aplikaci reprofilačních materiálů je nezbytné dodržení požadovaných technologických postupů stanovených výrobcem navrhovaných technologií a materiálů. Technologické postupy se u jednotlivých výrobců materiálů mohou lišit.