NÁVRH OPRAV STAVEBNÍCH ZÁVAD MOSTŮ PO HLAVNÍCH MOSTNÍCH PROHLÍDKÁCH

Prosinec 2025

- Úvod

Tato zpráva navrhuje způsob oprav mostů, u kterých byly hlavními mostními prohlídkami v roce 2023-2024 nalezeny stavební závady a bylo doporučeno jejich odstranění. Jedná se především o poškození hlavních součástí mostů, jako jsou opěry, nosná konstrukce a římsy.

- MOST ev. č. Kr-M-21

Popis závad:

Vyplavené spárování v kamenných křídlech a opěrách mostu v úrovni vodoteče, lokálně vypadané pojivo ve spárách mezi kamennými bloky

Návrh způsobu opravy – technologický postup sanace:

1) Příprava povrchu

Poškozené spáry budou vyčištěny (mechanicky, stlačeným vzduchem, či tlakovou vodou) od zbytků nesoudržného pojiva a před vyspárováním dostatečně navlhčeny.

2) Výplň spár

Jednotlivé spáry mezi kamennými bloky budou vyplněny cementovou maltou o pevnosti 10 MPa. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Povrch spár bude zahlazen vhodným nástrojem např. štětcem, molitanem apod.

nátěr akrylátovou barvou na beton ve dvou vrstvách. Barevný odstín určí investor.

- MOST ev. č. Šl-M-01

Popis závad:

Vyplavené spárování v kamenných křídlech a opěrách mostu v úrovni vodoteče, lokálně vypadané pojivo ve spárách mezi kamennými bloky. Povrchová degradace betonu na podhledu nosné konstrukce, včetně poškozené PKO nosníků. Zcela nefunkční stěrková hydroizolace.

Návrh způsobu opravy – technologický postup:

- Oprava spodní stavby

Poškozené spáry budou vyčištěny (mechanicky, stlačeným vzduchem, či tlakovou vodou) od zbytků nesoudržného pojiva a před vyspárováním dostatečně navlhčeny. Jednotlivé spáry mezi kamennými bloky budou vyplněny cementovou maltou o pevnosti 10 MPa. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Povrch spár bude zahlazen vhodným nástrojem např. štetcem, molitanem apod. Nátěr akrylátovou barvou na beton ve dvou vrstvách.

- Sanace podhledu

1) Příprava podkladu

Povrch se zbaví volných nesoudržných částí poškozeného betonu a nátěru. Nejprve mechanicky např. ručním otlučením zednickým kladívkem nebo případně bouracím kladivem, poté zdrsněním např. stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) nebo vysokým tlakem vody s možností regulace tlaku (400 – 3000 bar).

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic.

V případě, že dojde k obnažení armovací výztuže, je nutné tuto obnaženou část dokonale očistit (pískováním, tlakovou vodou) a opatřit antikorozním nátěrem.

2) Adhezní (spojovací) můstek

Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou.

3) Hrubá reprofilace

Hlubší nerovnosti se vyplní hrubou síranovzdornou reprofilační směsí třídy min. R3. Směs se nanese na matně vlhký podklad ručně špachtlí nebo zednickou lžící (větší plochy lze i strojně). Poté se urovná hladítkem. Podklad je nutné udržovat vlhký po celou dobu aplikace. Tloušťka jedné aplikované vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 80 mm. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací.

4) Jemná reprofilace

Jemná síranovzdorná reprofilační směs třídy min. R3 se nanese na vlhký podklad v tloušťce 3 – 15 mm. Směs se nanese nerezovým hladítkem a po zavadnutí stočí molitanovým hladítkem. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací. Povrch během vytvrzování reprofilačních malt je zapotřebí chránit před mrazem a slunečním zářením. Opravovanou plochu je zapotřebí udržovat vlhkou.

5) Ochranný nátěr

Po vytvrdnutí a vyschnutí reprofilačních vrstev se na ně aplikuje ochranný hydrofobní nátěr.

- Obnova hydroizolace

Pojížděná nosná konstrukce mostu bude hrubě i jemně očištěna, zbytky původní hydroizolace zbroušeny a na očistěný podklad provedena nová stěrková hydroizolace.

- MOST ev. č. R-M-04

Popis závad:

Vymleté opevnění koryta pod mostem a u paty opěr, cca ze 70 %.

Návrh způsobu opravy – technologický postup sanace:

Původní opevnění bude rozebráno a znovu vyzděno v původním rozsahu. Odplavený chybějící materiál bude nahrazen obdobným.

- MOST ev. č. Šl-M-10

Popis závad:

Povrchová degradace betonu horního povrchu římsy na výtoku - odlupující se betonová vrstva proměnné tloušťky včetně ochranného nátěru říms. Poškozené proříznutí spár na předpolí mostu.

Návrh způsobu opravy – technologický postup sanace:

- Sanace římsy

1) Příprava podkladu

Povrch říms se zbaví volných nesoudržných částí poškozeného betonu a nátěru. Nejprve mechanicky např. ručním otlučením zednickým kladívkem nebo případně bouracím kladivem, poté zdrsněním např. stlačeným vzduchem s abrazivem (pískování) nebo vysokým tlakem vody s možností regulace tlaku (400 – 3000 bar).

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, tvarově stálý, nezmrzlý, očistěný od prachu, olejů, mastnoty, všech separačních vrstev a volných částic.

V případě, že dojde k obnažení armovací výztuže, je nutné tuto obnaženou část dokonale očistit (pískováním, tlakovou vodou) a opatřit antikorozním nátěrem.

2) Adhezní (spojovací) můstek

Podklad se navlhčí vodou. Na matně vlhký podklad se kartáčem nanese adhezní můstek, který byl připraven smícháním s vodou.

3) Hrubá reprofilace

Hlubší nerovnosti se vyplní hrubou síranovzdornou reprofilační směsí třídy R2. Směs se nanese na matně vlhký podklad ručně špachtlí nebo zednickou lžící (větší plochy lze i strojně). Poté se urovná hladítkem. Podklad je nutné udržovat vlhký po celou dobu aplikace. Tloušťka jedné aplikované vrstvy by se měla pohybovat v rozmezí 30 – 80 mm. Při aplikaci nesmí vznikat vzduchové bubliny nebo kapsy. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací.

4) Jemná reprofilace

Jemná síranovzdorná reprofilační směs třídy R2 nebo R1 se nanese na vlhký podklad v tloušťce 3 – 15 mm. Směs se nanese nerezovým hladítkem a po zavadnutí stočí molitanovým hladítkem. Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod +5°C a vystoupit nad +25°C po celou dobu provádění prací. Povrch během vytvrzování reprofilačních malt je zapotřebí chránit před mrazem, deštěm, větrem a slunečním zářením. Opravovanou plochu je zapotřebí udržovat vlhkou např. navlhčenou geotextilií.

5) Sjednocující ochranný nátěr

Po vytvrdnutí a vyschnutí reprofilačních vrstev se na římsy provede sjednocující ochranný nátěr akrylátovou barvou na beton ve dvou vrstvách. Barevný odstín určí investor.

- Obnova spár a zálivek na předpolí mostu

Na obou stranách mostu budou opětovně proříznuty spáry a ošetřeny asfaltovou zálivkou.

- MOST ev. č. Kr-M-36

Popis závad:

Neexistující proříznutí a zálivka spár podél říms

Návrh způsobu opravy:

Na obou stranách mostu budou podél říms proříznuty spáry a ošetřeny asfaltovou zálivkou.