Popis prací akce „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023“

Předmětem prací je oprava místních komunikací z poškozeného asfaltobetonu, případě stávajících štěrkových komunikací určených k vyasfaltování. Jedná se celkem o 6 lokalit, přičemž práce lze rozdělit v zásadě do dvou kategorií. Rozsah úprav je vyznačen v přiložených mapových podkladech a před realizací bude přesně vyznačen zadavatelem.

Lokality č. 1, 2, 3 – komunikace se stávajícím degradovaným povrchem, který však nelze pro výraznou hrubost frézovat. Stávající povrch tak bude očištěn a využit jako podkladní vrstva, která bude srovnána asfaltobetonovou směsí ACO 11s v potřebné tloušťce, průměrně 2-3 cm. Požadovaná tonáž je uvedena v dílčích výkazech výměr. Na tuto vyrovnanou vrstvu bude položena obrusná vrstva tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO

Poznámka: V rámci lokality č. 2 ul. Husova bude provedena demolice stávajícího mostu a zřízen nový most – na akci je zpracován samostatný výkaz výměr.

Lokality č. 4, 5, 6 – komunikace se štěrkovým povrchem, které budou vyasfaltovány. Stávající povrch bude zhutněn a na něj položena nejprve vrstva podkladní tl. 5 cm a následně vrstva obrusná tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO